«Винахід – 2011»


Абсолютна номінація

І місце

Винахід: Спосіб виготовлення тиглів, посудин, труб 
                 та профільованих виробів з тугоплавких матеріалів 
               з монокристалічною, полікристалічною та певною структурою 

№ патенту: 95541

Патентовласник: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Автори:  Шаповалов В.О., Колєсніченко В.І., Гніздило О.М., Якуша В.В., 

               Карускевич О.В.

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Регіон: Київський

Винахід відноситься до технології отримання виробів з тугоплавких матеріалів з монокристалічною, полікристалічною та певною наперед заданою структурою методом пошарового наплавлення з використанням різновидів висококонцентрованих джерел енергії. 

Існуючі технології отримання тугоплавких матеріалів та виробів з них ґрунтуються на процесах осадження і напилення, основними недоліками яких є низька густина матеріалу, що отримується, та недостатня продуктивність процесу. Матеріали, отримані такими методами, не задовольняють сучасним вимогам атомної, ракетної, літакобудівної галузей внаслідок їх низької щільності та недосконалості структури, що призводить до швидкої втрати їх робочих параметрів.

Автори винаходу розробили технологію отримання монокристалів тугоплавких матеріалів та сплавів пошаровим наплавленням з використанням плазмового джерела енергії, а також з використанням комбінації різновидів висококонцентрованого, індукційного та радіаційного джерел енергії, що забезпечує умови для створення локальної розплавленої зони матеріалу та обігріву виробу. Наплавлення відбувається на зародковий кристал з потрібною структурою та орієнтацією, що дозволяє отримати виріб зі спадковою структурою.


Використання запропонованого способу дозволяє отримувати вироби з монокристалічною, полікристалічною структурою з високою щільністю та досконалістю структури, які не можуть бути отримані іншими відомими способами.

Технологія за винаходом дає можливість контролювати теплове поле виробу, і тим самим вирішує задачу розширення номенклатури виробів з тугоплавких матеріалів за рахунок зняття обмеження на їх габаритні розміри. Це відкриває можливість отримання великогабаритних посудин, труб, профільованих виробів, а також — найперспективнішого напрямку: тиглів з тугоплавких матеріалів і сплавів з температурою плавлення 3000-4489ºК. Використання таких тиглів матиме широке застосування не тільки у високотемпературних технологіях, дуже перспективним є їх застосування для отримання напівпровідникових матеріалів для світлодіодної промисловості з багатокомпонентних розплавів лужних металів, для яких непридатні звичайні тиглі.  

Вироби з тугоплавких матеріалів мають широкий спектр призначення – від сопел реактивних двигунів до елементів конструкцій атомних реакторів. 

Розрахований авторами економічний ефект від впровадження винаходу є дуже перспективним для його широкого застосування у різних галузях виробництва, зокрема металургійній та хімічній промисловість, енергетиці.
Абсолютна номінація

ІІ місце

Винахід: Напівпровідниковий сцинтиляційний матеріал на основі активованого селеніду цинку та спосіб його одержання

№ патенту: 92286

Патентовласник: Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

Автори:   Бреславський І.А., Воронкін Є.Ф., Галкін С.М., Гриньов Б.В., Лалаянц О.І.,  Рижиков В.Д.

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Регіон: Харківський

Винахід відноситься до галузі сцинтиляційної техніки і може бути використаний для одержання напівпровідникових сцинтиляційних матеріалів, що застосовуються для реєстрації низькоенергетичних (10-50 кеВ) іонізуючих випромінювань і можуть бути використані у детекторах цифрових радіографічних систем та комп'ютерних томографів.

Винахід вирішує завдання отримання напівпровідникових сцинтиляційних матеріалів на основі селеніду цинку, що відзначаються зниженим рівнем післясвітіння при збереженні світлового виходу на рівні кращих світових зразків, мають рівень неоднорідності сцинтиляційного сигналу в радіальній та осьовій площинах кристалічної булі не більше 5%/см. Це дозволить розширити номенклатуру напівпровідникових сцинтиляційних матеріалів, що можуть застосовуватись також у позиційно-чутливих детекторах рентгенівських сканерів та медичних томографів. 

За винаходом напівпровідниковий сцинтиляційний матеріал на основі  активованого селеніду цинку містить активуючі домішки третьої групи (індій, галій або алюміній), що утворюють з селенідом цинку тверді розчини заміщення при певному співвідношенні компонентів. Згідно зі способом, ці матеріали отримують без термообробки кристалів в парах власних компонентів.

Завдяки впровадженню винаходу вдосконалюється рентгенівська апаратура медичної діагностики та скануючої інтроскопії в напрямку поліпшення просторового розділення, контрастної чутливості та швидкодії детекторних систем.

Підвищення чутливості та швидкодії радіаційних детекторів дозволяють значно розширити діагностичні можливості просвічуючих рентгенівських установок антитерористичного та медичного призначення, і, одночасно, знизити дози опромінення, які отримують пацієнти при томографічних обстеженнях.

Крім того, впровадження винаходу дає поштовх для розвитку мультиенергетичних методів реєстрації тіньового рентгенівського зображення в системах безпеки аеропортів для надійного виявлення вибухових речовин. Матеріали за винаходом можуть бути використані в системах, які забезпечать підвищену здатність виявлення металевих виробів (зброї) і вірогідність розрізнення органічних та неорганічних матеріалів, які відрізняються за питомою щільністю та атомним номером. Також є можливість виявляти небезпечні речовини на фоні безпечних (мило, цукор, сіль та ін.)

Впровадження винаходу має значний економічний ефект. За даними авторів, загальний обсяг експортних поставок сцинтиляторів з використанням винаходу та детекторів на їх основі лише першій половині 2011 р. становив близько 700 тис. євро.

Абсолютна номінація

ІІІ місце

Комплекс винаходів: 

Технологія виконання земельних робіт при капітальному ремонті лінійної частини магістральних трубопроводів і комплекс технологічного обладнання для її здійснення

№ патенту: 94374

Автори: Дмитриченко М.Ф., Мусійко В.Д., Білякович М.О., Кузьмінець М.П.,

              Баланін В.Х.

Тандем машин для розкривання та підкопування трубопроводу або іншого подібного підземного об'єкта 

№ патенту: 94563

Автори: Дмитриченко М.Ф., Мусійко В.Д., Білякович М.О., Кузьмінець М.П.,

              Баланін В.Х., Савенок В. І.

Патентовласник: Національний транспортний університет 

Галузь: будівництво і транспорт
Регіон: Київський

Комплекс винаходів належить до галузі технології капітального ремонту лінійної частини магістральних трубопроводів і технологічного устаткування, яке для цього використовують. За винаходом, тандем машин для розкривання та підкопування трубопроводу забезпечують додатковим устаткуванням: пристроями для евакуації ґрунту від робочих органів машин, для контролю відстані між робочими органами машин, а також для регулювання швидкості переміщення машини підкопувальної роторної та/або машини для розкриття трубопроводу.

Технологія виконання земляних робіт за винаходом вирішує задачу забезпечення синхронної роботи машин і контролю відстані між ними технічними засобами. Впровадження технології дозволяє зменшити навантаження на операторів та виключити можливість їх помилок. В результаті усуваються фактори, дія яких може спричинити миттєву або поступову негативну зміну напружено-деформованого стану труби.

Автори стверджують, що використання технології та механізмів за комплексом винаходів, порівняно з традиційними, надасть низку принципових переваг під час проведення капітальних ремонтів магістральних трубопроводів. Серед основних — зменшення кількості трубоукладників у 2–4 рази, зменшення загального обсягу земляних робіт на 35–45%, зменшення загальної довжини розкритих ділянок  трубопроводу під час ремонту від кількох сотень до 30–40 метрів, виключення неконтрольованих напружень і деформацій у тілі трубопроводу, виключення переміщення важкої техніки поперек трубопроводу, зниження ризику пошкодження трубопроводу, а також багаторазове підвищення безпеки виконання ремонтних робіт.

Розрахований авторами економічний ефект від впровадження винаходів дає підстави сподіватись на їх широке застосування.

Не можна не відзначити високий рівень актуальності запропонованої технології на тлі невідкладних завдань, поставлених Кабінетом міністрів нашої країни у рамках «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», яка передбачає реконструкцію нафто- та газотранспортних систем України.

Галузеві номінації

Ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота

Винахід: Установка для очищення забрудненої води 
                 електроерозійною коагуляцією

№ патенту: 87055

Патентовласник: Національний університет 
                               біоресурсів і природокористування України

Автори: Мельничук Д.О., Копілевич В.А., Каплуненко В.Г., Косінов М.В.,

              Поляков Д.В., Чаусов М.Г., Ярославський В.П.

Регіон:   Київський

Установка за винаходом призначена для комплексної обробки промислових, комунальних, медичних, дощових та інших стоків, має на меті поліпшення біологічних властивостей води і може бути використана для отримання води, придатної для вживання. 
Винахід вирішує задачу підвищення продуктивності очищення водних розчинів. Установка за винаходом очищує забруднену воду методом електроерозійної коагуляції з введенням в установку соленоїда, підключеного до джерела струму, та додаткових електродів. Під час проходження імпульсів струму через ланцюжки, утворені металевими гранулами, по ланцюгах, що огинають діелектричні ребра, між окремими гранулами і електродами виникають електричні розряди. При цьому за рахунок електричної ерозії у водному розчині утворюється коагулянт. В каналах розряду температура досягає 10 тис. градусів. За такої температури здійснюється піроліз речовин, що знаходяться у воді, утворюються оксиди і гідрооксиди того металу, гранули якого завантажені в розрядну камеру. Оксиди і гідрооксиди є коагулянтами, які сорбують іони важких металів, органічні сполуки та ін. Завдяки цьому прискорюється вихровий поток у магнітному полі та підсилюються кавітації в рідині, тим самим підвищується інтенсивність процесу очистки забрудненої води.

Установка за винаходом втілює сучасний та безпечний метод водопідготовки, який виключає використання небезпечних хімічних реагентів та не вимагає значних додаткових витрат. Винахід має важливе значення для збереження навколишнього середовища.

Впровадження винаходу може стати корисним та економічно вигідним для використання у промисловості, комунальному та сільському господарстві. 

Галузеві номінації

Будівництво і транспорт

Винахід: Спосіб визначення значення випадаючої водяної пари 
                в атмосферній поправці для GPS сигналів

№ патенту: 94324

Патентовласник: Державний вищий навчальний заклад 

                              «Ужгородський національний університет»
Автори: Каблак Н.І., Жигуц Ю.Ю.

Регіон: Закарпатський

Спосіб за винаходом відноситься до геодезії, а саме до способів визначення впливу атмосфери на точність віддалемірних спостережень за штучними супутниками Землі, і може бути використаний для визначення точних координат пунктів спостереження у геодезії, топографії, картографії та будівництві і при прогнозуванні метеорологічних даних.

Для підвищення точності визначення випадаючої водяної пари та врахування реального стану атмосфери необхідно встановлювати значення випадаючої водяної пари на основі даних, які враховували б реальний стан атмосфери в момент віддалемірних спостережень. Використання винаходу дозволяє вирішувати цю задачу та надає можливість точнішого врахування впливу атмосфери на точність прогнозування погодних даних.

Переваги запропонованого способу полягають у тому, що значення  IWVe (IWVe – миттєве значення випадаючої водяної пари) можна вважати миттєвими, бо вони враховують реальний стан атмосфери за миттєвими значеннями таких метеопараметрів, як парціальний тиск водяної пари е і температура Т.  Запропонований спосіб дає можливість зменшити похибку впливу атмосфери на віддалемірні спостереження штучних супутників Землі, що використовуються  для визначення точних координат пунктів спостереження.

Ще однією перевагою способу можна назвати можливість його реалізації на існуючій інфраструктурі (мережі активних референційних станцій з єдиним центром управління), а також те, що отримані на основі винаходу оцінки не залежать від випадіння дощу та наявності хмар. Крім того, існує можливість детального вивчення просторово-часового розподілу водяної пари.

За оцінкою авторів, очікуваний економічний ефект може перевищувати 1,5 млн. гривень на рік.

Галузеві номінації

Будівництво і транспорт

Винахід: Спосіб подачі будівельних сумішей

№ патенту: 84699

Патентовласник: Харківський національний університет будівництва та архітектури

Автори: Ємельянова І.А., Задорожний А.О., Баранов А.М., Непорожнев О. С., 

              Стрельнік Р.В.

Регіон: Харківський

Винахід відноситься до галузі будівництва і може бути використаний для подачі, перекачування по трубопроводах та торкретування з використанням будівельних сумішей різної рухомості, дрібнозернистих бетонних сумішей, цементних розчинів, а також гіпсових розчинів та будь-яких видів готової штукатурної суміші.

При традиційному способі транспортування будівельних сумішей використовують одно- та двопоршневі бетоно- і розчинонасоси. Але в умовах будівельного майданчика чи заводських умовах застосовують металоємні та енергоємні насоси, які дозволяють транспортувати тільки рухомі суміші і розчини. Тому проблема подачі крупнозернистих будівельних сумішей обладнанням з мінімальними витратами металу і енергії є досить актуальною.

Винахід вирішує задачу розробки способу подачі будівельних сумішей  різної рухомості, включаючи малорухомі, при якому шляхом спільного використання механічної та пневматичної подач створюється можливість транспортування не тільки дрібнозернистих, а і крупнозернистих будівельних сумішей за допомогою малогабаритного обладнання. Для цього пропонується одночасне використання двопоршневого розчинобетононасосу для подачі дрібнозернистої суміші та пневматичного конвеєра для подачі крупного наповнювача.

Продуктивність обладнання забезпечується розчинобетононасосом і залежить від рухомості будівельних сумішей.

Винахід з успіхом був використаний при виконанні бетонних робіт на першому терміналі Міжнародного аеропорту м. Харкова. Випробування підтвердили високу працездатність комплексу обладнання за винаходом та можливість його використання як на дрібнозернистих, так і на крупнозернистих будівельних сумішах.

За оцінками авторів винаходу, економічний ефект від його впровадження може перевищувати 350 тис. грн. на рік, при терміні окупності становить1–2 місяці.

Галузеві номінації

Інформаційні технології, телекомунікації, електроніка

Винахід: Буферний каскад

№ патенту: 92963

Патентовласник: Вінницький національний технічний університет

Автори:  Азаров О.Д., Богомолов С.В.

Регіон: Вінницький

Винахід відноситься до імпульсної техніки і може бути використаний в аналогово-цифрових перетворювачах і цифрових вимірювальних приладах.

Вирішує задачу створення буферного каскаду, в якому введені нові елементи та зв'язки між ними, що дозволяє підвищити точність роботи за рахунок вирівнювання коефіцієнтів підсилення по струму верхнього і нижнього ярусів підсилювальних каскадів, побудованих на транзисторах різної структури, а також підвищення лінійності за рахунок автоматизації процесу симетрування робочих точок по постійному струму підсилювальних каскадів. Це розширює галузь використання винаходу у різноманітних пристроях імпульсної та обчислювальної техніки, автоматики тощо.

Винахід забезпечує точність передачі сигналу на рівні 0,001–0,0015%, має низьку споживану потужність, надійність забезпечується стабільністю параметрів базового вузла пристрою в широкому діапазоні вхідного сигналу і змін навколишнього середовища. На відміну від закордонних аналогів, пристрій за винаходом може бути побудований як на дискретних, так і на мікро- і наноелектронному рівнях, завдяки використанню двотактного принципу дозволяє досягнути високої швидкості і точності обробки сигналів, точність зберігається у широкому діапазоні частот.

Переваги пристрою за винаходом досягаються без значних додаткових витрат та складних схемотехнічних рішень.

Низька вартість пристрою забезпечує ймовірність його широкого застосування.

Галузеві номінації

Сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Винахід: Спосіб вирощування монокристалів оксиду алюмінію

№ патенту: 86876

Патентовласники: Інститут монокристалів НАН України, ТОВ «Оксідал»
Автори: Пузіков В.М., Данько О.Я., Адонкін Г.Т., Ніжанковський С.В., 

              Гринь Л.О., Мірошников Ю.П.

Регіон: Харківський

Винахід відноситься до способу вирощування монокристалів тугоплавких оксидів, зокрема оксиду алюмінію, направленою кристалізацією розплаву в тиглі. В основу даного винаходу поставлено завдання розробки менш трудомісткого способу вирощування монокристалів оксиду алюмінію з високими оптичними характеристиками і збільшеним терміном служби конструкційних матеріалів теплового вузла.

Рішення поставленої задачі забезпечується тим, що в способі вирощування монокристалів оксиду алюмінію, який включає попереднє відкачування до тиску 10–20Па і направлену кристалізацію розплаву в захисному газовому середовищі, згідно винаходу, перед кристалізацією здійснюють термообробку теплового вузла та сировини при 2030–2050°С протягом 4–5 годин при безперервному відкачуванні, потім напускають аргон до тиску 0,1–0,15МПа, а в процесі кристалізації здійснюють хемосорбцію водню. Додержання необхідного середовища вирощування забезпечується взаємодією водню з парами кальцію (хемосорбцією) при нагріванні останнього за допомогою додаткового нагрівача. 

Застосування даного способу забезпечує збільшення виходу товарної продукції на 20% порівняно з прототипом, знижується випаровування розплаву майже у 10 разів порівняно з вирощуванням при низькому тиску газового середовища. Собівартість вирощених кристалів знижується у 1,5 рази. Термін служби теплових екранів з вуглеграфітового матеріалу і елементів з вольфраму та молібдену становить 20 тис. годин, що удвічі вище, ніж у прототипі. При цьому витрати на матеріали теплового вузла від всієї собівартості одного вирощування становлять 25%.

Галузеві номінації

Медицина, біотехнології, агропром

Комплекс винаходів:

Сапфіровий скальпель для виконання лазерних операцій

№ патенту: 94335

Автори: Пантьо В.І., Холін В.В., Літвінов Л.А., Посохов М.Ф., Свириденко Л.Ю.

Пристрій для лікування патології шийки матки

№ патенту: 94336

Автори: Пантьо В.І., Холін В.В., Пантьо В.А.

Патентовласник: Державний вищий навчальний заклад

                               «Ужгородський національний університет»
Регіон: Закарпатський

Комплекс винаходів відноситься до медичної техніки, а саме до хірургічних інструментів для впливу на м'які тканини з діагностичною та лікувальною метою.

Комплекс винаходів вирішує завдання удосконалення сапфірового скальпеля та його сумісність із високоінтенсивним лазерним випромінюванням та адаптація впливу на шийку матки, що дозволило б використати його для коагуляції та вапоризації м'яких тканин у зоні ураження (зоні впливу). При цьому виключається або значно зменшується зона некрозу, величина крововтрати, невеликі вогнища ураження можна вапоризувати (випарити) без значного ушкодження навколишніх здорових тканин, що має особливо велике значення при проведенні маніпуляцій на шийці матки, а також дозволяє повністю виконати вимоги абластики-антибластики та антисептики, попередити виникнення синдрому коагульованої шийки матки. Скорочується також час оперативного втручання або маніпуляції (гемостатичний ефект високоінтенсивного лазера, локальне випаровування патологічно змінених тканин), зменшується частота післяопераційних інфекційних ускладнень (лазерна стерилізація рани).

Запропонований комплекс винаходів можна використовувати для виконання лазерних операцій та маніпуляцій на шийці матки, є оптимальним для лікування дисплазій, ектопій, лейкоплакій, поліпів шийки матки, а також може бути використаним в онкологічних хворих, оскільки робоча поверхня сапфіру дозволяє одночасно проводити коагуляцію тканин та судин (гемостатичний ефект), випаровувати патологічно змінені тканини (вапоризація), стерилізувати зону впливу, а також прискорювати регрес запалення та скорочувати строки регенерації тканин у післяопераційному періоді.

Таким чином, пристрій для лікування патології шийки матки є ефективнішим, оскільки дає змогу при меншій травматичності втручання ліквідувати осередок ураження, значно скоротити термін лікування хворих та зменшити дози медикаментозних препаратів.

Використання запропонованого винаходу дозволяє полегшити та значно скоротити час втручання і може бути рекомендовано для практичного застосування у гінекологічних, а також онкологічних клініках.

Галузеві номінації

Здорове, безпечне, достойне життя

Комплекс корисних моделей:

Спосіб сушіння морквяних вичавків

№ патенту: 51028

Автори: Малежик І.Ф., Безусов А.Т., Луцик Ю.П., Бандуренко Г.М., Левківська Т.М.

Здобне печиво

№ патенту: 57628

Автори: Корецька І.Л., Литвин Г.В., Бандуренко Г.М., Левківська Т.М., Зінченко Т.В.

Патентовласник: Національний університет харчових технологій 

Регіон: Київський

Комплекс корисних моделей відноситься до харчової, а саме до кондитерської промисловості, а також до овочесушильної галузі і може бути використаний для виготовлення здобного печива з підвищеним складом біологічно активних домішок при виробництві борошняно-кондитерських виробів.

Комплекс винаходів вирішує завдання виготовлення здобного печива з використанням нових сировинних компонентів, які забезпечують отримання продукту з гарними органолептичними показниками для задоволення потреби людини у β-каротині (провітаміні А).

Відповідно до запропонованої технології, для створення здобного печива додатково використовують порошок з морквяних вичавок з підвищеним вмістом в них β-каротину більше 0,65 %, що забезпечує інтенсивне забарвлення скоринки печива. Технологія передбачає удосконалення способу сушіння морквяних вичавків за допомогою інфрачервоного випромінювання, при якому температура сушіння не перевищує 70–75°С, зберігаються біологічно-активні речовини. 

Відомими є біологічна поліфункціональність β-каротину, його антиоксидантні властивості, радіозахисна та противопухлинна дії, здатність перешкоджати утворенню холестерину в крові та жировим відкладенням на стінках судин. Збагачувати продукти харчування провітаміном А можна шляхом збагачення продуктів харчування концентрованими препаратами каротину.

Удосконалений спосіб сушіння морквяних вичавків дає можливість не тільки зберегти біологічно-активні речовини, але і підвищити енергозаощадження під час отримання продукту високої якості. Запропонований відсоток введення порошку з морквяних вичавок з підвищеним вмістом β-каротину забезпечує отримання збагаченого вітамінами печива з високими смаковими і органолептичними показниками.

Регіональні номінації

Автономна Республіка Крим

Серія корисних моделей :

Спосіб лікування остеохондрозу хребта з неврологічними порушеннями 

№ патенту: 42151

Спосіб діагностики величини сколіотичної деформації хребта 

№ патенту: 46968

Патентовласник: Бобрик Ю.В.

Автор: Бобрик Ю.В.

Галузь: Медицина, біотехнології, агропром

Комплекс корисних моделей відноситься до галузі медицини, а саме до неврології, фізіотерапії і лікувальної фізкультури, може бути використаний для діагностики під час клінічних обстежень та застосовуватись для лікування хворих з неврологічними проявами остеохондрозу грудного і попереково-крижового відділу хребта.

Комплекс включає вирішення завдання підвищення точності та спрощення способу діагностики величини сколіотичної деформації та вдосконалення способу її лікування. 

Діагностика за комплексом корисних моделей відбувається шляхом накладання на спину досліджуваного пацієнта твердого аркуша, виконаного із прозорого матеріалу з нанесеною координатною сіткою, що підвищує точність вимірів деформації і дає можливість обстежувати пацієнта в положеннях: стоячи, сидячи або лежачи, що зручно при масових оглядах у медичній практиці.

Лікування виявлених патологій за способом, що пропонується, забезпечується комбінацією масажного і мануального впливів з витягненням хребта хворого в колінноліктьовому положенні за рахунок застосування тракційного апарата. В подальшому виконується комплекс лікувальної гімнастики з дозованим її застосуванням і з переважною спрямованістю дії. 

Застосування даного способу дозволяє значно підвищити ефективність лікування хворих з остеохондрозом грудного і попереково-крижового відділів хребта з неврологічними порушеннями, також купірувати больовий синдром, нормалізувати порушену біомеханіку хребта, поліпшити функції периферичної нервової системи пацієнтів.

Запропонований спосіб діагностики сколіотичної деформації хребта простіший у застосуванні, зручніший при масових оглядах, дає можливість підвищити швидкість дослідження і продуктивність роботи та виключити дискомфортні відчуття під час обстеження в досліджуваного.

Регіональні номінації

Волинська область

Винахід: Пристрій для затиску пруткового матеріалу

№ патенту: 95323

Патентовласник: Луцький національний технічний університет

Автори: Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І., Редько Р.Г.

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Винахід належить до галузі металообробки, а саме до верстатобудування, і може бути використаний для затиску пруткового матеріалу у верстатах-автоматах.

Винахід вирішує завдання підвищення якості та надійності закріплення прутка за рахунок стабілізації зусилля затиску, що реалізується шляхом зміни конструкції.

Пристрій затиску пруткового матеріалу за винаходом, вдосконалений таким чином, що частина електроприводу пристрою виконується у вигляді електродвигуна, статор якого жорстко з’єднаний із шпиндельним барабаном. Крім того, ротор електродвигуна змонтований на шпинделі з можливістю одночасної силової взаємодії з приводною втулкою та шпинделем, а також з можливістю обертально-поступального руху по гвинтовій поверхні шпинделя.

Для поліпшення силових характеристик між ротором електродвигуна та приводною втулкою встановлено передавально-підсилювальний механізм.

Пристрій за винаходом дозволяє підвищити якість та надійність закріплення прутка за рахунок стабілізації зусилля затиску незалежно від величини відхилення його радіальних розмірів.  

Пристрій для затиску пруткового матеріалу має покращені силові характеристики, а саме може розвинути більше вихідне зусилля на трубі затиску при аналогічних потужності та радіальних габаритах.

Впровадження винаходу дозволить підвищити економічність та надійність експлуатації приводу затиску.

Регіональні номінації

Дніпропетровська область

Винахід: Спосіб одержання майонезу «Еламіновий»
№ патенту: 94267

Патентовласник: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Автори: Дейниченко Г.В., Колісниченко Т.О., Архіпова А.Д.

Галузь: здорове, безпечне, достойне життя

Винахід відноситься до харчової промисловості і може бути використаний на харчових підприємствах, зокрема підприємствах ресторанного господарства. В основу винаходу покладено завдання розробки способу отримання майонезу підвищеної біологічної цінності шляхом використання відповідних добавок. В якості такої добавки за винаходом пропонується використовувати еламін.

Харчова добавка еламін виробляється з морської водорості ламінарії. Вона є унікальним і безпечним природним сорбентом, що виводить з організму важкі метали і радіонукліди, зменшує вміст стронцію-90 на 26,3%, цезію-137 на 21% і попереджає розвиток хвороб щитоподібної залози за рахунок вмісту органічного йоду. Концентрат еламіну дозволяє організму засвоювати 95% корисних речовин морської капусти (при харчуванні морською капустою засвоюється тільки 5–15%). Такі цінні властивості концентрат еламіну має завдяки унікальній технології його виробництва.

Автори винаходу пропонують спосіб виготовлення майонезу, при якому до гірчично-молочної пасти додається порошок еламіну, що надає продукту профілактичні та радіопротекторні властивості та збагачує його цінними харчовими компонентами, зокрема органічним йодом. Крім того, в рецептурі майонезу пропонується використовувати оливкову олію, що вирішує проблему нестачі поліненасичених жирних кислот у харчуванні. 

Таким чином, даний винахід є комплексним засобом збагачення раціону людини незамінними факторами харчування, передусім йодом, а тому й засобом профілактики та подолання аліментарно залежних захворювань сучасності.

Регіональні номінації

Донецька область

Комплекс корисних моделей:

Спосіб віддачі вапна по ходу конвертерної плавки

№ патенту: 35642

Автори: Ларіонов О.О., Матвієнков С.А., Сущенко А.В., Аріх С.Г., Шебаниць Е. М., Волков О.М., Савіновський Р.В.

Спосіб шлакоутворення в кисневому конвертері

№ патенту: 37219

Автори: Ларіонов О.О., Матвієнков С.А., Сущенко А.В., Климанчук В.В.,

               Семенюк П. П., Горпініч О.А.

Патентовласники: ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»,  

                                  Приазовський державний технічний університет
Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Комплекс корисних моделей відноситься до галузі металургії, а саме до киснево-конвертерного виробництва сталі. Киснево-конверторний процес в даний час є, а за прогнозами експертів і залишатиметься основним засобом виробництва сталі – головного конструкційного матеріалу XXI століття. Шлакоутворення є найважливішим фізико-хімічним процесом конвертерного переділу. Динаміка та ступінь його завершеності при проведенні плавки визначають показники якості металу, що виробляється, вихід пригідного, теплову ефективність процесу, ступінь освоєння та витрат шлакоутворювальних матеріалів (вапна тощо), стійкість футерівки конвертерів, умови служби кисневих фурм, енергообладнання тощо. Висока ефективність управління ходом шлакоутворення при виплавці сталі досягається за рахунок комплексного вирішення двох взаємно зв’язаних задач: 1) визначення оптимальної кількості вапна, що віддається за плавку (в залежності від витрати чавуну на плавку та вмісту кремнію в ньому), патент №37219; 2) визначення оптимального режиму порціонних присадок вказаної маси вапна по ходу продувки плавки (в залежності від типу шихтовки плавки), патент №35642. 

Впровадження комплексу корисних моделей у конвертерне виробництво дозволяє за рахунок забезпечення оптимальної величини основності кінцевого шлаку залежно від вмісту кремнію в чавуні та за рахунок забезпечення оптимального режиму порціонних присадок вапна по ходу продувки плавки зменшити питомі витрати металошихти, чавуну, кисню, вапна, а також плавикового шпату та його замінників та поліпшити якість сталі, що виплавляється. Фактичний економічний ефект від впровадження корисних моделей у виробництво у конвертерному цеху ПАТ «ММК ім. Ілліча» (м. Маріуполь) лише за рахунок економії плавикового шпату та вапна становив: у 2007 р. – 2 472 969,72 грн. (у цінах базового періоду – 2006 р.); у 2008 р. – 2 170 654,16 грн. (у цінах базового періоду – 2006 р.); в 2009 р. – 3 462 589,88 грн. (у цінах базового періоду – 2006 р.). Таким чином, загальний підтверджений економічний ефект від впровадження комплексу корисних моделей в виробництво сталі становив: 8 106 213,76 грн. На впровадження технічного рішення фінансові затрати не потрібні. 

Регіональні номінації

Закарпатська область

Винахід: Наручний годинник–глюкометр

№ патенту: 96741

Патентовласник: Бобонич П.П.

Автори: Бобонич П.П.

Галузь: медицина, біотехнології, агропром 

Винахід належить до медицини, а саме до оптичних неінвазійних методів визначення концентрації глюкози в крові, і може бути застосований для визначення ступеня захворювання діабетом. 

Задача винаходу – підвищення точності вимірювання концентрації глюкози в крові. Вона вирішується тим, що в наручному годиннику–глюкометрі як фотоприймач застосовано напівпровідникову структуру р-n-р-n-типу з інверсією знака електрорушійної сили, що розташований на внутрішньому боці його корпуса, а оптичне джерело світла, наприклад світло діод, – на внутрішньому боці ремінця або браслета наручного годинника–глюкометра на одній осі напроти фотоприймача системи фотоприймач–джерело випромінювання. Принцип роботи винаходу оснований на реєстрації випромінювання, яке пройшло через біооб’єкт.

Наручний годинник–глюкометр можна застосувати як систему неперервного вимірювання рівня глюкози в крові пацієнта. Мікроконтролер в цьому разі програмується на зняття рівня глюкози в крові хворого на діабет кожні 5–10 хв. протягом 3–5 діб.

Крім того, за допомогою наручного годинника-глюкометра можна проводити діагностику з метою виявлення часу максимального викиду глюкози в крові та представлення типу інсуліну (з короткою або довгою дією).

Технічна ефективність наручного годинника-глюкометра полягає в тому, що за його допомогою можна вимірювати малі значення світлового потоку, які пройшли через біооб’єкт (що містить глюкозу крові), високочутливим фотоприймачем з інверсією знака електрорушійної сили.

Впровадження винаходу дає можливість проводити неперервний моніторинг концентрації глюкози в крові хворих на діабет протягом тривалого часу, особливо у нічний час. Годинник–глюкометр може бути застосований для хворих на гіпоглікемію і отримувати тривожний сигнал, який передається медичному персоналу або родичам, що доглядають за хворим, для невідкладного реагування. 
Регіональні номінації

Запорізька область

Комплекс корисних моделей:

Технологічний модуль для первинного оброблення вовни

№ патенту: 51205

Автори: Шевченко І.А., Лиходід В.В., Забудченко В.М., Вороненко В.І.,

              Горлова О. Д.

Спосіб утримання вівцематок з ягнятами 

№ патенту: 44642

Автори: Шевченко І. А., Лиходід В.В., Сухарльов В.О., Ковальов І.І.

Технологічний модуль для стриження овець

№ патенту: 50892

Автори: Лиходід В.В., Терещенко В.О., Вороненко В.І., Горлова О.Д.

Станок для фіксації тварин 

№ патенту: 43270

Автори: Лиходід В.В., Забудченко В.М., Шепелева В.П.

Патентовласник:  Інститут механізації тваринництва 

                                Національної академії аграрних наук

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Комплекс корисних моделей відноситься до галузі сільського господарства, зокрема до вівчарства, способів утримання вівцематок з ягнятами, механізації процесів у вівчарстві, та до засобів для механізації процесів виробництва та перероблення продукції у вівчарстві, може бути використаний при вирощуванні, утриманні овець та первинному обробленні вовни.

Комплекс корисних моделей включає спосіб утримання вівцематок з ягнятами, який передбачає локальний обігрів ягнят інфрачервоним обігрівачем, що дозволяє завдяки почерговому обігріву ягнят за прийнятою схемою створити в сакманах з обмеженою тепловою зоною та без неї комфортні умови утримання поголів’я протягом перших 15 діб життя. Це забезпечує більш ранню поступову адаптацію ягнят до температури навколишнього середовища, тим самим підвищуючи рівень їх збереження на 12–15% і приріст на 17%.

У комплекс корисних моделей входить компактний технологічний модуль для стриження овець, сортування та пакування вовни в паки безпосередньо на місцях стриження. Його розробка забезпечує швидкісне машинне стриження овець з продуктивністю до 48 голів/годину і отримання високоякісної розсортованої запакованої в паки обстриженої вовни при скороченні до 20% її втрат у процесах стриження, сортування та пакування.

Комплекс передбачає вдосконалення станку для фіксації тварин у процесі стриження овець. Завдяки спрощенню конструкції станка та механізму фіксації тварин забезпечується надійна та безпечна їх фіксація, раціональне короткочасне і маловитратне, комфортне санітарно-профілактичне оброблення та лікування, підвищення на 25% рівня збереження та оздоровлення поголів’я тварин, підвищення продуктивності праці на 25%.

Комплекс корисних моделей включає технологічний модуль первинної обробки вовни, в якому вдосконалено процес вологого оброблення вовни за рахунок інтенсивного поетапного видалення надлишку відпрацьованого миючого розчину з вовни шляхом її віджимання після кожного циклу вологого оброблення.

Технологічний модуль призначений для первинного оброблення вовни безпосередньо в умовах господарств. Розробка забезпечує підвищення якості процесу вологого оброблення вовни на 25–30% за рахунок зменшення у 1,5–2,0 рази залишку відпрацьованого миючого розчину.

Впровадження комплексу корисних моделей забезпечить вдосконалення процесу вирощування поголів’я овець, механізацію технологічних процесів у вівчарстві, інтенсифікацію виробництва і переробки продукції вівчарства. 
Регіональні номінації

Київ та Київська область

Комплекс винаходу та корисної моделі:

Спосіб рафінування розплавів фільтруванням

№ патенту: 90327

Автори: Дубодєлов В.І., Фікссен В.М., Слажнєв М.А., Горшков А.О.

Магнітоваговий дозатор дискретної дії для металевих розплавів

№ патенту: 54799

Автори: Богдан К.С., Дубодєлов В.І., Моісеєв Ю.В., Слажнєв М.А., 

               Санкін А.О., Фікссен В.М.

Патентовласник: Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Комплекс винаходу і корисної моделі належить до області металургії, ливарного виробництва та вагодозувальної техніки і може бути використаний для рафінування рідких металів і сплавів фільтруванням у процесі їх виплавки і розливання.

Унікальне обладнання за комплексом винаходу та корисної моделі має на меті підвищення ефективності і технологічності процесу фільтрування рідкого металу за рахунок виключення контактного підведення електричного струму до розплаву і забезпечення його багатократної циркуляції через фільтр.

У комплекс входить устаткування для рафінування металу, яке дозволяє підвищити ефективність і технологічність процесу фільтрування рідкого металу за рахунок виключення контактних струмопідводів і можливості здійснення багаторазової циркуляції розплаву через фільтри. В результаті це дозволяє оптимізувати процес рафінування металу фільтруванням і зробити його більш технологічним.

Магнітоваговий дозатор дискретної дії для металевих розплавів дає змогу одержати новий технічний ефект, виражений в економії електроенергії шляхом регулювання струму індуктора в залежності від маси розплаву в тиглі магнітодинамічного насосу, що дозволяє стабілізувати температуру розплаву, а, отже, і його динамічну в’язкість. Це сприяє підвищенню точності дозування, особливо щодо малих доз розплаву, і створює передумови для отримання економічного ефекту при експлуатації дозатора.

Додаткова перевага та унікальність розробленого обладнання полягають в тому, що магнітоваговий дозатор водночас виконує роль агрегату для рафінування, дегазації і обробки алюмінієвого розплаву та здійснює його подальше подання із заданими технологічними параметрами безпосередньо у ливарну форму без проміжного переливання металу у ковші та інші роздавальні агрегати, що суттєво знижує відсоток браку за якістю металу до мінімального значення.

Технологію і обладнання за комплексом винаходу та корисної моделі використовують в ливарному виробництві (лиття великих алюмінієвих відливок) на підприємстві «Dong San Tech» у м. Чангвон (Південна Корея). 
Регіональні номінації

Кіровоградська область

Комплекс корисних моделей:

Спосіб стерилізації рідких середовищ

№ патенту: 61516

Галузь: здорове, безпечне, достойне життя

Установка для стерилізації рідких середовищ

№ патенту: 63313

Галузь: здорове, безпечне, достойне життя

Горизонтальний відстійник

№ патенту: 63897

Галузь: здорове, безпечне, достойне життя

Водометний рушій

№ патенту: 63507

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Спосіб створення гідравлічних ударів в трубопровідних системах

№ патенту: 63460

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Патентовласник:  Кіровоградський національний технічний університет

Автори: Ткач А.А., Оришака В.О., Зіновік М.А., Тищенко Л.В., 

              Оришака О.В., Зіновік О.В.

Комплекс корисних моделей належить до способів стерилізації рідких середовищ і може бути використаний в харчовій промисловості і комунальному господарстві для знезараження питних і стічних вод, а також для підготовки води в плавальних басейнах тощо.

В основу комплексу покладено завдання підвищення ефективності опромінювання та розширення меж використання на будь-які рідкі середовища при розташуванні опромінювача безпосередньо в рідкому середовищі, що підлягає стерилізації, шляхом використання в якості джерела опромінювання гідравлічного удару. Це підвищує ефективність опромінювання, розширює межі використання на будь-які рідкі середовища, не справляє негативного впливу на довкілля, забезпечує високу експлуатаційну надійність і зручність експлуатації, оскільки не потребує будь-яких операцій з очищення опромінювача.

Горизонтальний відстійник, який входить до комплексу корисних моделей, дає можливість раціональніше використовувати об’єм відстійної споруди, запобігти надходженню зависі у збірний лоток, зменшити розміри відстійної споруди і скоротити час відстоювання рідини, попередити забруднення довкілля.

Конструктивні особливості водометного рушія за комплексом корисних моделей дають можливість прискорювати рух рідини у водометній трубі за рахунок створення гідравлічного удару в прискорювачі руху рідини, що створює ударну хвилю, яка змінює ширину зазору між жорсткою і пружною трубою прискорювача, і при русі надає великої швидкості рідині, яка викидається у водометну трубу.

Устаткування та способи стерилізації рідких середовищ та запропонований спосіб створення гідравлічних ударів у трубопровідних системах за комплексом корисних моделей можуть використовуватися для здійснення технологічних процесів з переміщення та змішування речовин, а також для стерилізації рідкого середовища. Слід відзначити, що зазвичай гідравлічний удар вважається шкідливим ефектом, але авторам комплексу корисних моделей вдалося знайти його корисне практичне застосування. 
Використання комплексу корисних моделей може мати широке застосування не лише для знезараження питних і стічних вод та інших середовищ, а також бути корисним в багатьох інших галузях техніки.

Регіональні номінації

Луганська область

Комплекс винаходу та корисної моделі:

Спосіб дроблення агломерату в одновалковій зубчастій дробарці ударом

№ патенту: 95832

Одновалкова зубчаста дробарка ударної дії

№ патенту: 48679

Патентовласник: Донбаський державний технічний університет

Автори: Левченко Е.П., Левченко О.О., Костромицький Д.Ю.

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Комплекс винаходу та корисної моделі належить до галузі металургії та може бути використаний при дробленні агломерату.

Технічною задачею, яку вирішує пропонований комплекс, є вдосконалення способу дроблення агломерату в одновалковій зубчастій дробарці, в якому, завдяки новому накладанню ударних зусиль, збільшується частка руйнування агломерату менш енергоємним процесом удару замість зрізу, що скорочує енерговитрати і знижує частку небажаних великих фракцій.

Згідно з комплексом винаходу та корисної моделі, у способі дроблення агломерату в одновалковій зубчастій дробарці ударом, який включає накладання зусиль ротора між колосниками, для накладення зусиль створюють удар, який виникає внаслідок швидкого вивільнення заздалегідь накопиченої енергії з боку ротора або з боку колосників чи комбіновано – як з боку ротора, так з боку колосників, причому накладання удару здійснююсь почергово від одного елемента ротора або колосника до іншого або чергують між собою в іншому встановленому порядку. А завдяки новій конструкції ротору та колосників підвищується частка руйнування агломерату.

Менш енергоємний процес удару потребує менших енерговитрат на дроблення. При цьому поліпшується гранулометричний склад готового продукту за рахунок переважної частки руйнування ударними зусиллями, прикладеними до поверхні агломерату. Сила удару може регулюватися як жорсткістю пружин, так і довжиною пружних пластин, яка впливає на їх жорсткість. Таким чином дроблення агломерату відбувається ефективніше.

Вказані ознаки значною мірою сприяють повнішому видаленню зі спеченого агломерату крихких ланок, які піддаються самоподрібненню при перевантаженнях і транспортуванні, що підвищує якість агломерату при доменній плавці.

Запропонований спосіб та конструкція устаткування дозволяють скоротити енерговитрати на процес дроблення агломерату і поліпшити гранулометричний склад дробленого агломерату за рахунок зменшення частки небажаних великих фракцій. 

Впровадження комплексу винаходу та корисної моделі може дати суттєвий економічний ефект, який, за оцінкою авторів, може становити близько 67 млн. грн. за рік.
Регіональні номінації

Львівська область

Винахід: Матеріал для накопичувачів гідрогену та металогідридних 

                 хімічних джерел енергії

№ патенту: 86885

Патентовласник: Львівський національний університет імені Івана Франка

Автори: Павлюк В.В., Зелінська О.Я., Дмитрів Г.С., Солоха П.Г., Тарасюк І.І.

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Винахід відноситься до галузі хімії і може використовуватись у накопичувачах гідрогену та як електродний матеріал для металогідридних хімічних джерел енергії.

В основу винаходу покладено завдання вдосконалення матеріалу для накопичувачів гідрогену та металогідридних хімічних джерел енергії шляхом введення певних добавок, що має забезпечити високі значення питомої ємності, поліпшити механічну і корозійну стійкість електродного матеріалу в розчині електроліту, зростання абсорбційної ємності та зниження рівноважного тиску при використанні цього матеріалу як сорбенту гідрогену, а також знизити собівартість сплаву.

Поставлене завдання досягається тим, що в матеріал для накопичувачів гідрогену та металогідридних хімічних джерел енергії, що містить лантан, нікель, кобальт, алюміній, додатково введено самарій, вісмут, магній та літій у певному співвідношенні компонентів.

Відомо, що завдяки заміщенню лантану іншими рідкісноземельними елементами зростають корозійна стійкість сплавів та рівноважний тиск. Автори вперше використали такі елементи, як літій, магній, вісмут і самарій, атомний відсоток яких визначали експериментально. Це дозволило поліпшити технічні характеристики і забезпечити передбачуваний технічний результат.

Запропонований матеріал однорідний по всьому об’єму, має стабільний склад і властивості в часі, низьку хімічну активність і може використовуватися в температурному інтервалі від –30 до +50°С. Собівартість одержаного матеріалу знижена порівняно з традиційним. Матеріал є екологічно чистим.

Хімічні джерела енергії з електродами на основі розробленого матеріалу можуть використовуватись як елементи автономного живлення бортових систем авіаційної та космічної техніки, джерела живлення для побутової техніки, в автомобільній промисловості для створення сучасних транспортних засобів, а саме електромобілів, для яких потрібні акумулятори з питомою енергією понад 80 Вт•год/кг, а також у радіотехніці, медицині, товарах народного вжитку.

Регіональні номінації

Миколаївська область

Винахід: Спосіб чистової та зміцнюючої обробки поверхонь тіл обертання складного профілю і пристрій для його здійснення

№ патенту: 93252

Патентовласник: Миколаївський державний аграрний університет

Автори: Бутаков Б.І.Шебанін В.С., Бутакова Г.С., Марченко Д.Д.
Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Винахід стосується механічної обробки металів, а саме чистової та зміцнювальної обкатки роликами деталей обертання складного профілю, наприклад, робочого профілю рівчака блоків для сталевих канатів, що складається з кругової западини та бічних конічних поверхонь.

Винахід вирішує завдання створення способу чистової та зміцнювальної обробки поверхонь тіл обертання складного профілю, який дозволяє обкатувати клиновим роликом всю робочу поверхню тіла обертання складного профілю за один перехід з одержанням при цьому зміцненого поверхневого шару на значну глибину за відсутності хвилястості поверхні на всьому складному профілі деталі.

Інша задача, яку вирішує винахід, це створення пристрою для чистової та зміцнювальної обробки поверхонь тіл обертання складного профілю, яке забезпечує високий ступінь зміцнення поверхневого шару деталі зі складним профілем за один перехід за відсутності на обробленій поверхні хвилястості та перенаклепу.

Завдяки впровадженню винаходу можна підвищувати зносостійкість, контактну міцність та якість складних поверхонь, що досягається шляхом розробки і оптимізації технологічного процесу обкатування деталей роликами. Винахід дозволить підвищити ефективність технологічного процесу за рахунок впровадження нової конструкції роликів та експлуатаційні показники деталей. 

Спосіб чистової та зміцнювальної обробки поверхонь тіл обертання складного профілю і пристрій для його здійснення знайшли застосування при виготовленні канатних блоків судноперевантажувачів на ТОВ «Сервісний центр “Металург” компанії “Російський алюміній”».

Регіональні номінації

Одеська область

Винахід: Метод виготовлення комутаційних плат

№ патенту: 94328

Патентовласник: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Автори: Лепіх Я.І., Снігур П.О.

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Винахід належить до галузі приладобудування, зокрема до методу виготовлення комутаційних плат, і може використовуватися в радіотехнічній, електротехнічній та інших галузях промисловості, що здійснюють виробництво друкованих плат і гібридних комутаційних плат.

В основу винаходу покладено задачу розробити метод виготовлення комутаційних плат, в якому забезпечується вища адгезія шару міді до поверхні і стінок монтажних (перехідних) отворів заготовок плат та щільність покриття і його товщина на стінках заготовок і в отворах. Вищою є керованість процесом осадження шару, що, своєю чергою, підвищує якість комутаційних плат і технологічність їх виробництва, знижує забруднення навколишнього середовища відходами виробництва, а також знижує витрати міді.

За винаходом, метод виготовлення комутаційних плат включає, зокрема, операції вакуумного осадження підшару міді з форміату міді на поверхню заготовок і на стінки отворів в одному технологічному циклі, формування рисунку комутаційних плат на поверхні заготовок шляхом нанесення фоторезистору, формування шару міді на поверхні заготовок і стінках отвору. При цьому шар міді має низький електричний опір з дрібнокристалічною структурою і високою однорідністю. Відповідно до запропонованого способу досягається рівномірне нанесення шарів металу на горизонтальні та вертикальні поверхні одночасно і, тим самим, здійснюється металізація отворів плат малих діаметрів (0,2 мм і менше при товщині заготовки 1 мм). Одержувані таким чином покриття є суцільними і мають вищу адгезію: адгезія зростає до 100 кг/см2 замість 20 кг/см2  у прототипу. При цьому, що суттєво, шар міді отримують при нижчих температурах заготовки, ніж у прототипі.

Впровадження пропонованого методу можливе на підприємствах радіотехнічного і приладобудівного профілю. У процесі розробки методу і випробувань виготовлені експериментальні зразки тест-плат і плат конкретного призначення на замовлення підприємств вказаного профілю. Виготовлені зразки задовольняють технічним вимогам виробництва.

Застосування винаходу дозволяє знизити трудомісткість виготовлення плат, одержати економію матеріалів, в тому числі дорогоцінних (паладію), і електроенергії, а також суттєво знизити рівень забруднення навколишнього природного середовища.

Регіональні номінації

Харківська область

Винахід: Спосіб одержання поліфосфорної кислоти

№ патенту: 89132

Патентовласники: Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс “Інститут монокристалів”» НАН України

Автори: Пінчукова Н.О., Волошко О.Ю, Гузенко Л.В., Десенко С.М., 

               Чебанов В.А, Шишкін О.В.

Галузь:  сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Винахід відноситься до хімічної промисловості і може бути використаний при отриманні поліфосфорних (суперфосфорних) кислот, зокрема в медицині, як початкових продуктів для отримання кокарбоксилази гідрохлориду, у виробництві рідких комплексних добрив і кормових фосфатів, фосфорнокислих каталізаторів для нафтопереробної і хімічної промисловості, в гальваніці, харчовій та інших галузях промисловості. Це особливо важливо при використанні поліфосфорних кислот (ПФК) як агентів, що фосфорилюють, і для отримання каталізаторів, що не містять домішок, а вміст у них пірофосфорної кислоти є більшим за суму вмісту інших кислот.

В основу даного винаходу поставлена задача розробки способу отримання поліфосфорної кислоти, що забезпечує збільшення вмісту в ній пірофосфорної кислоти, зменшення вмісту вищих полікислот, зниження енерговитрат і підвищення якості кислоти, отримання поліфосфорної кислоти без сторонніх домішок, безбарвної, без використання добавок сторонніх речовин.

Винахід вирішує дану проблему шляхом включення до способу отримання поліфосфорної кислоти моменту упарювання ортофосфорної кислоти під вакуумом, яке здійснюють в НВЧ-полі за відповідних умов. 

Саме застосування мікрохвильової технології нагріву ортофосфорної кислоти (мікрохвильова дегідратація ортофосфорної кислоти) за певних умов (температура, залишковий тиск, час перебігу реакції) дозволяє у 3–4 рази знизити енерговитрати процесу, а також збільшити в кінцевому продукті вмісту поліфосфорної кислоти до 60% і зменшити вміст домішок полікислот до 10%.

Застосування винаходу дозволяє отримувати поліфосфорну кислоту вищої якості, з підвищеною концентрацією при суттєвому скороченні енерговитрат на її виробництво. Цілком очевидно, що впровадження винаходу матиме суттєві економічні переваги.

Кращий винахід – 2011 серед молоді

Комплекс винаходу та корисних моделей: 

Пристрій для безконтактного перемикання відгалужень силового трансформатора з зустрічним регулюванням

№ патенту: 95055

Пристрій для автоматичного регулювання напруги в мережах з одностороннім живленням

№ патенту: 61204

Пристрій моніторингу параметрів якості електроенергії та визначення допустимого навантаження електродвигунів

№ патенту: 63103

Патентовласник: Мірошник О.О.
Автор:  Мірошник О.О. (29 років)

Регіон: Харківський

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Комплекс винаходу та корисних моделей належить до галузі електротехніки, конкретно до процесів симісторного перемикання регулювальних відгалужень трансформаторів, і може знайти застосування при створенні безконтактних пристроїв регулювання напруги під навантаженням (РПН).

Суть винаходу та корисних моделей полягає в розширенні функціональних можливостей пристроїв: для безконтактного перемикання відгалужень силового трансформатора із зустрічним регулюванням, для автоматичного регулювання напруги в мережах з одностороннім живленням, для моніторингу параметрів якості електроенергії та визначення допустимого навантаження двигунів. Це досягається за рахунок удосконалення конструкції приладів. Пристрій за винаходом має можливість пофазного та зустрічного регулювання напруги, завдяки чому споживачі забезпечуються електроенергією, що відповідає показникам, які регламентуються державним стандартом на якість електричної енергії.

Пристрій для моніторингу параметрів якості електроенергії та визначення допустимого навантаження двигунів, завдяки удосконаленій конструкції за корисною моделлю, має можливість визначення впливу показників якості електроенергії на допустиме навантаження електродвигунів. 

Комплекс можна використовувати в енергетиці для моніторингу показників якості електроенергії та визначення допустимого навантаження електродвигунів в електричних мережах систем електропостачання загального призначення змінного трифазного та однофазного струму, наприклад, на промислових підприємствах, в організаціях та установах. За рахунок можливості пофазного регулювання напруги значно розширюються функціональні можливості пристрою для автоматичного регулювання напруги в мережах з одностороннім живленням.

Комплекс також може бути використаний для вирівнювання несиметрії напруги в трифазних мережах змінного струму з одностороннім живленням і знайти широке використання в міських, сільських та промислових розподільних мережах.

Мірошник О.О. є співавтором ще чотирьох патентів на винаходи та п’яти патентів на корисні моделі, поданих на Конкурс. 
Спеціальна відзнака

За ефективне рішення в галузі медицини

Корисна модель: 

Солі [1,3,4] оксадіазоло [2,3-b][1,4,3] тіаселеназин-4-ію і [1,3] тіазоло[2,3-b][1,4,3] оксадіазол-4-ію, що мають антимікробну активність

№ патенту: 61996

Патентовласник:  Державний вищий навчальний заклад 

                             «Ужгородський національний університет»
Автори: Кривов’яз А.О., Коваль Г.М., Сливка М.В., Лендєл В.Г.

Регіон: Закарпатський

Галузь: медицина, біотехнології, агропром

Корисна модель належить до органічної хімії, а саме до солей [1,3,4]оксадіазоло[2,3-b][1,4,3]тіаселеназин-4-ію і [1,3]тіазоло[2,3-b][1,4,3]-оксадіазол-4-ію, що мають бактерицидну та бактеріостатичну активність щодо грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, включаючи збудників нозокоміальних госпітальних інфекцій.

Задачею корисної моделі є створення речовин класу оксадіазолу, а саме конденсованих оксадіазолів, які мають бактерицидну та бактеріостатичну активність щодо всіх прокаріотичних мікроорганізмів.

Поставлена задача вирішується синтезом та використанням солей [1,3,4]оксадіазоло[2,3-b][1,4,3]тіаселеназин-4-ію та [1,3]тіазоло[2,3-b][1,4,3]-оксадіазол-4-ію, які мають бактерицидну та бактеріостатичну активність щодо грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, включаючи збудників нозокоміальних госпітальних інфекцій. Склад сполук (І, II) підтверджено даними елементного аналізу; будову доведено методом спектроскопії протонного магнітного резонансу (ПМР) високого розділення (300 МГц); просторову геометрію олефінового протону доведено гомоядерним спектральним NOESY експериментом. Для визначення чутливості мікроорганізмів до новосинтезованих речовин використовували метод двократних серійних розведень в рідкому живильному середовищі, оптимальному для росту тест-мікроорганізмів. Під час дослідів контролювали стерильність середовища та розчинник. Досліди були трикратними, отримані результати обробляли математично.

Спосіб за корисною моделлю є простим, не потребує складного апаратурного оформлення та важкодоступних реактивів по відношенню створення конденсованих оксадіазолів; створені продукти є ефективними (ступінь ефективності 98%) за бактерицидною та бактеріостатичною активністю по відношенню до всіх прокаріотичних мікроорганізмів, передусім збудників нозокоміальних госпітальних інфекцій.

Позитивний ефект корисної моделі полягає в розширенні асортименту антимікробних препаратів, які відзначаються високою активністю щодо прокаріотичних мікроорганізмів, як музейних, так і свіжевиділених штамів. Пропоновані сполуки можуть бути використані для створення принципово нових засобів дезінфекції, як високоактивні антисептики для боротьби з патогенними мікроорганізмами, збудниками кишкових та респіраторних інфекцій.

Спеціальна відзнака

За ефективне рішення в галузі біотехнологій

Винахід: Спосіб підвищення продуктивності оріуса чорного 

                ORIUS NIGER (WOLFF)

№ патенту: 95535

Патентовласник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Автори:  Мороз М.С.

Регіон: Київський

Галузь: медицина, біотехнології, агропром

Винахід належить до ентомологічних технологій, які використовуються для раціонального природокористування та збереження біоресурсів у штучно створеному середовищі шляхом оптимізації продуктивності зоофагів за умови їх використання як біологічного контролю щільності популяцій шкідливих сисних енто- і акарофітофагів.
Авторами винаходу була поставлена та вирішена задача підвищення продуктивності Orius niger (Wolff) шляхом зменшення смертності особин у період онтогенезу, збільшення репродуктивної здатності самиць та пошукової здібності зоофага за умови використання його личинок та імаго як біологічного контролю щільності популяцій шкідливих сисних енто- і акарофітофагів. 

Спосіб підвищення продуктивності оріуса чорного Orius niger (Wolff) включає його підгодовування квітковим пилком з добавкою вітаміну Е (масляного розчину токоферолу), згідно з винаходом, для личинок п'ятого віку та імаго зоофага Orius niger (Wolff) як додаткову дієту використовують пилок квіток гречки культурної, оброблений дрібнодисперсним обприскуванням фосфоліпідами отриманих із яєць і лялечок лускокрилих, китайської дубової прядки та прядки перстенівки 0,001–0,005 % та 1-екдистероном 0,0001–0,0005 %-ї концентрації, взятої з розрахунку 0,01–0,015 мл розчину на 1 г пилку.

Згідно з отриманими результатами досліджень, основні життєві функції зоофага Orius niger (Wolff) у штучно створеному середовищі підтримуються за рахунок оптимізації умов існування. Відповідно до них, організм личинок та імаго зоофага адекватно змінюється у властивих для нього межах, що підтверджується відповідними реакціями пристосування до умов середовища. 

Досвід вивчення культури зоофага Orius niger (Wolff) дає підстави стверджувати, що штучні умови змінюють не лише абіотичне середовище, але й суттєво впливають на його біотичні чинники.

За рахунок використання додаткової дієти як корму для личинок п’ятого віку і імаго зоофага Orius niger (Wolff) продуктивність Orius niger (Wolff) підвищується внаслідок зменшення смертності особин у період онтогенезу, збільшується репродуктивна здатність самиць та пошукова здібність зоофага за умови використання його личинок та імаго як біологічного контролю щільності популяцій шкідливих сисних енто- і акарофітофагів, таким чином досягається новий позитивний ефект.

За оцінками авторів, використання зоофага в захищеному ґрунті підвищує врожайність огірків на 1,5–2,0 кг на м2, що в розрахунку на 1 га дає додатковий прибуток 5–7 тис. грн. 

Спеціальна відзнака

За ефективне рішення в хіміко-технологічній галузі

Винахід: Пристрій для вимірювання концентрації важких металів

№ патенту: 96375

Патентовласник: Міжнародний науково-навчальний центр 

                              інформаційних технологій та систем НАН та МОН України

Автор:  Суровцев І.В., Мартинів І.А., Галімова В.М., Бабак О.В.

Регіон: Київський

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Винахід належить до галузі дослідження матеріалів за допомогою електрохімічних методів аналізу, зокрема до пристроїв виміру концентрації важких металів в іонних розчинах.

В основу винаходу покладено технічну задачу, а саме зниження мінімальної межі та скорочення часу вимірювання, що дозволить визначати концентрації важких металів у необхідному для практики діапазоні (від 0,0005 до 5,0 мкг/см3) за коротший проміжок часу.

Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої концентрації важких металів вимірюють методом імпульсної інверсійної хронопотенціометрії, при цьому за винаходом удосконалена конструкція приладу.

Позитивний ефект від використання пристрою за винаходом досягається за рахунок збільшення часу інверсії при вимірюванні слідових значень концентрацій важких металів на 15–20 %, що дає можливість зменшити мінімальну межу концентрації іонів в електрохімічній комірці та час концентрування, а це дозволяє вимірювати концентрації важких металів в необхідних для практики діапазонах (від 0,0005 до 5,0 мкг/см3) за коротший проміжок часу.

Перевагою винаходу є те, що запропонований пристрій може бути реалізовано за допомогою існуючих на даний час технічних засобів та методів.

За оцінкою авторів, прилад дозволяє визначити вміст ртуті, миш’яку, нікелю, кобальту, свинцю, кадмію, цинку, міді та олова у різних об’єктах навколишнього середовища. Основним споживачем приладу є лабораторії санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України, які постійно досліджують якість води, ґрунтів, повітря та харчових продуктів.

Спеціальна відзнака

За ефективне рішення в галузі металообробки

Винахід: Спосіб виробництва сталевих високоміцних електрозварних двошовних труб великого діаметра для магістральних трубопроводів

№ патенту: 96097

Патентовласники: ПАТ «Металургійний комбінат “Азовсталь”», ПАТ «Харцизький 

                                 трубний завод» групи компаній МЕТІНВЕСТА

Автори: Лівшиц Д.А., Зінченко Ю.А., Шахпазов Є.Х., Матросов Ю.І., Ганошенко І.В., Гоман С.В., Шалімов С.Я., Кумуржи Є.В., Володарський В.В., Лоскутов О.Ю., Койфман О.А., Курпе О.Г.

Регіон:   Донецький

Галузь:  сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Винахід належить до галузі виробництва високоміцних електрозварних двошовних труб великого діаметра, що виготовляються з гарячекатаного листового прокату, які використовуються для спорудження магістральних газо- і нафтопроводів, а також виробництва гарячекатаних листів для таких труб.

У теперішній час в усьому світі сталеві трубопроводи набувають все більшого значення для транспортування на великі відстані природного газу і нафти від місця їх видобування в райони споживання. Пропускна спроможність трубопроводу визначається їх діаметром і робочим тиском. Підвищення міцності основного металу труби дозволяє зменшити товщину її стінки, що забезпечує додаткову економію витрат при будівництві трубопроводу.

Винахід вирішує проблему розробки способу виробництва сталевої високоміцної електрозварної двошовної труби великого діаметра для магістральних трубопроводів, який включає послідовність технологічних переділів, спрямованих на отримання високоміцного листового прокату і труб великого діаметра, що задовольняють комплексу вимог до заданих фізико-механічних властивостей основного металу готових труб.

Поставлена задача вирішується тим, що у способі виробництва сталевих високоміцних електрозварних двошовних труб великого діаметру для магістральних трубопроводів, який включає виготовлення сталевого сляба шляхом виплавки сталі в конвертері з подальшою її позапічною обробкою і розливанням на машині безперервного лиття заготовок, аустенізацію сляба і його подальшу багатостадійну прокатку на реверсивному стані у товстий лист, попередню підготовку товстого листа для подальшої трубної переробки, формування листа в трубну заготовку, зварювання труби та її подальше експандування, згідно з винаходом, виробляють сталь певного хімічного складу.

Використання даного способу дозволяє отримати в трубі комплекс характеристик, таких як тимчасовий опір, межа текучості, відносне подовження, опір крихкому руйнуванню, співвідношення σт/σв  та ін. За рахунок формування механічних властивостей листового прокату з урахуванням подальшого впливу трубного переділу та без застосування необхідного спеціального формувального устаткування — пресів попереднього (U-подібного) і остаточного (О-подібного) формування, порівняно із традиційним  способом.

Спеціальна відзнака

За ефективне рішення в галузі напівпровідникової промисловості

Комплекс винаходів:

Об’ємне оптичне покриття та пристрій для його нанесення

№ патенту: 95127

Захисне, просвітлююче та фокусуюче покриття на основі халькогенідного скла і спосіб його нанесення

№ патенту: 88565

Патентовласники: Блецкан Д.І., Кабацій В.М.

Автори:  Блецкан Д.І., Кабацій В.М.

Регіон: Закарпатський

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Комплекс винаходів належить до галузі оптичного і напівпровідникового приладобудування, а саме для люмінесцентного, просвітлюючого, захисного та фокусуючого об’ємного оптичного покриття активних пристроїв інтегральної оптики і багатофункціональних приладів напівпровідникової фотоніки (джерел випромінювання, ефективних візуалізаторів інфрачервоного (ІЧ) випромінювання, волоконнооптичних підсилювачів, фотоприймачів), які працюють в області спектра оптичного діапазону та пристроїв для їх нанесення.

Найбільш перспективними і технологічними матеріалами для нанесення об’ємного оптичного покриття є полімерні компаунди і склоподібні напівпровідники.

В основу винаходів поставлена задача одержати таке об’ємне оптичне покриття та захисне, просвітлююче та фокусуюче покриття, яке працює в широкій області спектра оптичного діапазону, керує світловими потоками, має властивість просвітлення і активного люмінесцентного середовища при одночасному механічному захисті багатофункціональних напівпровідникових приладів та активних елементів інтегральної оптики. В основу винаходу поставлена також задача розробити простий та ефективний пристрій для одержання об’ємного оптичного покриття різної форми на основі розширеного класу матеріалів.

Запропоновані за комплексом винаходів халькогенідні стекла (ХС) відповідають вимогам щодо матеріалів для оптичного захисту елементів інфрачервоної оптики та приладів напівпровідникової фотоніки, які працюють у ближній та середній  інфрачервоних областях спектру, містять активний об’ємний шар покриття, матеріал якого легований хоча б одним рідкісноземельним елементом без летких шкідливих компонентів, та прості у виготовленні.

Пристрій нанесення об’ємного оптичного покриття, за комплексом винаходів, з використанням склоподібних сплавів із багатокомпонентних ХС значно поліпшує відтворюваність об’ємної форми покриття, розширює область використання ХС, є простим і технологічним.

Оптичні покриття за комплексом винаходів суттєво поліпшують оптичні та експлуатаційні параметри приладів напівпровідникової фотоніки, а також одночасно виконують механічний захист, ефект просвітлення напівпровідникового приладу та фокусування випромінювання з активного елемента напівпровідникового джерела (для випромінюючих напівпровідникових елементів), підвищують потужність їх випромінювання у 2,5–3,0 рази та суттєво звужують діаграму направленості випромінювання вздовж оптичної осі зі 180 до 60º.

Спеціальна відзнака

За ефективне рішення в галузі машинобудування

Комплекс винаходів:

Керований міст транспортного засобу зі змінною шириною колії

№ патенту: 84348

Автори: Нечуйвітер Л.І., Копейченко Ю.В., Нечуйвітер В.Л., Каштанов К.А.

Спосіб зменшення при пробуксовуванні величини відносного обертання коліс ведучого мосту транспортного засобу

№ патенту: 91622

Автори: Нечуйвітер Л.І., Нечуйвітер В.Л., Копейченко Ю.В.

Ведучий міст зі зменшеною при буксуванні величиною відносного обертання коліс ведучого мосту транспортного засобу

№ патенту: 92834

Автори: Нечуйвітер Л.І., Копейченко Ю.В., Лебедєв А.Т., Нечуйвітер В.Л.

Картер ведучого моста транспортного засобу

№ патенту: 84939

Автори: Нечуйвітер Л.І., Копейченко Ю.В., Нечуйвітер В.Л., Каштанов К.А.

Патентовласник: Нечуйвітер Л.І.
Регіон: Харківський

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Комплекс винаходів відноситься до галузі автомобільного і тракторного машинобудування, зокрема до ведучих мостів зі зменшеною при пробуксовуванні величиною відносного обертання коліс ведучого мосту транспортного засобу при його русі по поверхні з різними зчіпними можливостями з нею його коліс і може використовуватися в міжколісних та міжосьових диференціалах. 

Удосконаленням конструкцій мостової системи транспортних засобів вирішують проблеми забезпечення при пробуксовуванні одного із коліс ведучого мосту транспортного засобу передачі додаткового руху від піввісі із більшою кутовою швидкістю піввісі з меншою кутовою швидкістю дозволяє не тільки раціонально знизити витрати енергії на зменшення величини відносного обертання коліс ведучого мосту транспортного засобу при усуненні дисипативних зв'язків та значному підвищенні надійності, але й максимально використати зчіпні можливості обох коліс ведучого мосту транспортного засобу для створення оптимальної величини дотичної сили тяги та при цьому раціонально використати енергію гальмування, підвищивши ефективність транспортного засобу в цілому.

Комплекс винаходів сприяє конструктивному і технологічному спрощенню конструкції механізму регулювання ширини колії керованого мосту з поворотним циліндром, який задіяний також для переміщення висувних коліс, а також зменшенню відносного обертання коліс при буксуванні ведучого мосту, енергозбереженню за рахунок накопичення енергії гальмування в гідроакумуляторі. 

Комплекс винаходів вирішує проблему підвищення міцності від утомлюваності стикових з’єднань на фланцях за рахунок усунення зварювальних робіт і пов'язаних з ними концентраторів напруження, а також спрощенню конструкції і виготовлення окремих складових картера. 

Використання комплексу винаходів дозволяє усунути пробуксування ведучих коліс транспортного засобу, блокування осьових коліс з корпусом транспортного засобу при гальмуванні, надати широкі можливості для автоматизації процесів керування, забезпечити використання гальмівної системи тільки при екстреному гальмуванні, а при плавному гальмуванні — для його завершення, при силовому способі управління транспортним засобом забезпечує плавність процесу керування ним при високому ККД, значно знизити собівартість та строки впровадження за рахунок використання тільки серійно виготовлених вузлів та деталей гідравлічної системи.

Спеціальна відзнака

Спеціальна відзнака за створення продуктів оздоровчого харчування

Комплекс корисних моделей:

Спосіб виробництва паштету печінкового «Морський» з використанням пектину-зостерину і порошку цистозіри 

№ патенту: 44699

Автори: Свідло К.В., Корзун В.Н., Ліпченко А.О., Антонюк І.Ю.

Спосіб виробництва м’ясного паштету в оболонці «Аматорський» 

із порошком цистозіри 

№ патенту: 51772

Автори: Свідло К.В., Корзун В.Н., Ліпченко А.О., Антонюк І.Ю.

Патентовласники:  Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Інститут
                                   гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України
Регіон: Харківський

Галузь: здорове, безпечне, достойне життя

Комплекс корисних моделей відноситься до галузі харчової промисловості та ресторанного господарства, зокрема до виробництва нових видів харчових продуктів підвищеної харчової і біологічної цінності, з підвищеним вмістом макро- і мікроелементів, передусім йоду та селену.

Основними чинниками аліментарнозалежних хвороб населення України є мікроелементози. Проблему профілактичного попередження захворювання населення можливо вирішити виробництвом харчових продуктів для оздоровчого харчування, які мають підвищену біологічну цінність за вмістом основних макро- та мікроелементів, а саме калію, кальцію, магнію, фосфору, заліза, йоду, цинку та селену. На сьогодні більшість препаратів, що компенсують недостатню кількість основних речовин в організмі, мають штучне походження (вітамінні комплекси з добавками мікроелементів). Саме тому у багатьох цивілізованих країнах збільшився попит на біологічно активні харчові добавки (БАД), в яких джерелом необхідних для організму поживних речовин є природна сировина, переважно рослинного походження. Результати численних досліджень за останні 18 років доводять, що бурі морські водорості (ламінарія, зостера, цистозира, фукус) багаті на білки, полісахариди (альгінати, пектини), вітаміни (токоферол, цианкобаламін, тіамін, рибофлавін, никотинамід, аскорбінова кислота та ін.), макро- і мікроелементи (кальцій, фосфор, сірка, йод, селен, залізо, мідь, кобальт та ін.), позитивно впливають на обмін речовин в організмі, зменшують нагромадження радіонуклідів стронцію і цезію, солей важких металів (свинцю, ртуті, кадмію), нормалізують стан травної, кровотворної, імунної та ендокринної систем. Завдяки високому вмісту біологічно цінних речовин у водоростевій сировині її широко застосовують при виробництві продуктів харчування лікувально-профілактичного призначення (кулінарні вироби з м’яса та м’ясопродуктів, борошняні кулінарні вироби, салати, соуси, напої тощо).

Комплекс корисних моделей вирішує проблему забезпечення населення продуктами оздоровчого харчування підвищеної харчової та біологічної цінності: при виробництві паштетів на стадії приготування маси додатково вводять пектин-зостерин і порошок цистозіри, причому їх додають зволоженими у певній кількості відповідно від маси готового продукту у традиційних рецептурах.

Завдяки використанню пектину-зостерину і порошку цистозіри в технології виробництва харчових продуктів підвищується вміст у них макро- та мікроелементів, передусім йоду та селену. Соціальний ефект від впровадження розроблених нових м’ясних страв полягає у забезпеченні населення продуктами оздоровчого харчування підвищеної біологічної цінності. 

Спеціальна відзнака

За ефективне вирішення актуальної медичної проблеми
Комплекс корисних моделей:

Спосіб прогнозування раку передміхурової залози 

№ патенту: 52331

Автори:  Григоренко В.М., Сакало В.С., Чекалова А.О., 

               Романенко А.М., Негрей Л.М.

Спосіб визначення особливостей ранніх стадій канцерогенезу у передміхуровій залозі у хворих, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях 

№ патенту: 62740

Автори:  Романенко А.М., Возіанов С.О., Чекалова А.О.

Патентовласник: Державна установа «Інститут урології АМН України»
Регіон: Київський

Галузь: медицина, біотехнології, агропром

Комплекс корисних моделей відноситься до галузі медицини, зокрема онкоурології, а саме до прогнозування перебігу раку передміхурової залози із застосуванням морфологічних та імуногістохімічних факторів, та може використовуватися для визначення особливостей ранніх стадій канцерогенезу у передміхуровій залозі у хворих, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях.

Комплекс корисних моделей вирішує завдання вдосконалення способу прогнозування раку передміхурової залози. Поставлена задача вирішується тим, що у способі прогнозування раку передміхурової залози, який включає характеристику ступеня диференціації пухлини в балах за Глісоном, згідно з технічним рішенням, додатково визначають ядерну експресією протеїну гена р53, маркера проліферації Кі-67, цитоплазматичну експресією протеїну гена Всl-2; якщо при імуногістохімічному дослідженні маркерів пухлини виявляють гіперекспресію протеїнів р53, Кі-67, Всl-2 і низьке диференціювання пухлини – 7-10 балів за Глісоном – це свідчить про несприятливий перебіг захворювання.

Вважається, що передміхурова залоза чоловіків, що страждають на її доброякісну гіперплазію та мешкають у забруднених радіонуклідами регіонах країни, є мішенню подвійної дії для іонізуючого опромінення: з одного боку, як частина всього організму, а з іншого – як орган, близько розташований до сечового міхура, в залишковій сечі якого концентруються радіонукліди Цезію 137 (Cs 137). Тому важливо та доцільно вивчити молекулярні механізми впливу малих довгостроково діючих доз іонізуючого опромінення на тканину передміхурової залози та виявити гени-мішені, які перші підпадають під їх дію, альтерація яких може ініціювати подальшу трансформацію епітеліальних клітин з формуванням передракових станів та раку передміхурової залози. Особливо важливим стало вивчення наявності оксидативного стресу, пошкоджень ДНК та інших молекулярних альтерацій внаслідок довгострокової дії малих доз іонізуючого опромінення у передміхуровій залозі хворих на доброякісну гіперплазію, що проживають понад як 20 років на забруднених радіонуклідами територіях України.

Комплекс корисних моделей вирішує проблему вдосконалення способу визначення особливостей ранніх стадій канцерогенезу у передміхуровій залозі шляхом імуногістохімічного дослідження експресії протеїну р53, р6З, Кі-67, р27КіР1, P161NK4a, Bс1-2, γ-Н2АХ та iNOS та склеротичних змін сполучної тканини строми у передміхуровій залозі хворих, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях.

Впровадження комплексу корисних моделей має важливе діагностичне значення та дозволяє своєчасно попереджувати виникнення раку передміхурової залози, а при його наявності пропонує адекватне лікування на основі прогностичних методик.

Спеціальна відзнака

За ефективне рішення в галузі озброєння
Винахід: Снаряд зі зниженою заперешкодною дією

№ патенту: 94304

Патентовласник: Державний науково-дослідний інститут МВС України

Автори: Лоторєв В.О., Марченко О.С., Криворучко А.В.

Регіон: Київський

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Винахід належить до споряджених у патрони до гладкоствольної стрілецької зброї спеціальних снарядів, які можуть бути використані для миттєвого відчинення дверей, та забезпечує безпеку особового складу і сторонніх осіб шляхом зменшення заперешкодної дії снаряду.

В основу винаходу поставлена задача шляхом зміни конструкції та спорядження патрона додатковими елементами, які дозволили б зі значним ступенем вірогідності нанести пошкодження, забезпечити миттєве відчинення дверей та безпеку особового складу і сторонніх осіб шляхом зменшення заперешкодної дії снаряду.

Суть винаходу полягає в тому, що у снаряді зі зниженою заперешкодною дією, що містить гільзу, в якій послідовно розміщені капсуль-запалювач, метальний заряд та контейнер з розташованими у ньому металевими вражаючими елементами у вигляді дробу, гільза виконана переважно з пластичного або будь-якого іншого на зразок картону, контейнер виконано краще з пластичних високотемпературних матеріалів, зазначена гільза в районі розміщення капсуля-запалювача закрита зовнішньою металевою оболонкою, а вільний кінець гільзи завалькований усередину гільзи. Суть винаходу полягає також і в тому, що він додатково містить контейнер з кришкою, вражаючі елементи виконано у вигляді часток металевого порошку.

Снаряд зі зниженою заперешкодною дією за винаходом, застосовується в боєприпасах для гладкоствольної зброї та використовується співробітниками силових структур в разі потреби миттєвого відкриття дверей.

Використання (постріл) зазначеного снаряду підвищує безпеку особового складу, виключаючи можливість рикошету; повністю зламати металеві деталі замка та зруйнувати дерев’яні елементи дверей при їх терміновому відчиненні; підвищити безпеку сторонніх осіб шляхом зниження заперешкодної дії снаряду.

Більша ефективність досягається зміною конструкції та спорядження патрона додатковими елементами, що дозволяє зі значним ступенем вірогідності завдавати пошкоджень, які забезпечують миттєве відчинення вхідних дверей, підвищувати безпеку для сторонніх осіб та виключати можливість рикошету.

Спеціальна відзнака

За ефективні рішення в галузі екології

Комплекс винаходу та корисної моделі:

Спосіб мокрої очистки димових газів вугільних котлів від оксидів сірки 

№ патенту: 88845

Автори:  Сігал І.Я., Сміхула А.В., Колчев В.О., Дубошій О.М., Домбровська Е.П.

Галузь: ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота

Спосіб очищення і утилізації відхідних агломераційних газів від діоксинів 

№ патенту: 45809

Автори:  Сігал І.Я., Торчинський А.І., Сігал О.І., Лисенко І.С., Циба В.П., 

               Кравченко С.В., Кравченко В.В., Срібняк С.В.

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Патентовласник: Інститут газу Національної академії наук України

Регіон: Київський

Комплекс винаходів належить до способів очищення вихідних агломераційних газів від діоксинів та інших шкідливих компонентів абсорбцією газів, що знаходяться у газових викидах котлів теплоелектростанцій (ТЕС), що спалюють вугілля, і може бути використаний на ТЕС при роботі в парі двох котлів, один з яких обладнано відомою системою уловлення оксидів сірки та електрофільтрами. 

Спосіб мокрої очистки димових газів від оксидів сірки включає взаємодію димових газів з розпиленим реагентом – лужною водою, яку отримують, змішуючи золу, що містить лужні компоненти з електрофільтрів іншого котла, і воду. Тверді частини осаджують і одержану лужну воду розпилюють в запиленому потоці димових газів. Спосіб очищення і утилізації агломераційних газів від діоксинів, в якому в результаті проходження відхідних аглогазів крізь адсорбційний псевдозріджений шар забезпечується повне поглинання діоксинів і за рахунок цього здійснюється глибоке очищення відхідних агломераційних газів. 

Запропонований спосіб є одним із найдешевших способів очистки димових газів ТЕС, який не потребує значних капітальних та експлуатаційних затрат і дозволяє, за наявності будь-якої іншої газоочистки на одному блоці ТЕС з електрофільтрами, обладнати газоочисткою будь-який інший блок такої ж або меншої потужності на ТЕС без суттєвих капітальних та експлуатаційних витрат. 

Спосіб може бути використаний в чорній та кольоровій металургії, хімічній промисловості, де використовують безпосередньо хлорні технології.

Спеціальна відзнака

Спеціальна відзнака за ефективне рішення в галузі медицини
Комплекс 6 винаходів:

Інструментарій для хірургічного лікування хронічних захворювань носа 
з використанням зварювальних технологій 
№№ патентів: 94807, 93621, 92559, 92558, 96641, 96640

Патентовласники: Національна медична академія післядипломної освіти 
                                 імені П.Л. Шупика (94807, 93621), 

                                 Косаковський А.Л. (92559, 92558, 96641, 96640)

Автори:  Косаківська І.А.(усі 6), Косаковський А.Л.(усі 6), Семенов Р.Г.(усі 6), 
                Семенов В.Р.(усі 6), Вільчинський О. І.(93621), Зельніченко О.Т.(94807) 

Регіон: Київський

Галузь: медицина, біотехнології, агропром

Комплекс винаходів належить до оториноларингології і застосовується для хірургічного лікування хронічних захворювань носа, зокрема, для проведення операцій аденотомії, тонзилектомії, для видалення синехій носа та інших ЛОР-операцій методом біполярного високочастотного зварювання.

Комплекс винаходів вирішує завдання створення такого хірургічного інструментарію для ЛОР-операцій, який би забезпечував з’єднання тканин без накладання швів і введення тампонів, попередження кровотечі, скорочення часу операції, можливість візуального контролю за місцем розтину тканин при обмеженому доступі до операційного поля та полегшення праці хірурга.

Результатом удосконалення існуючого інструментарію стало створення біполярного високочастотного електропристрою (скальпеля) для проведення ЛОР-операцій. Перевагами такого інструменту є попередження опіків шкіри в місці накладання пасивного електроду та негативного впливу на організм, що перебуває під дією електричного струму (при застосуванні монополярного скальпеля), полегшення праці хірурга, скорочення часу операції, забезпечення візуального контролю за місцем розтину та попередження рецидиву захворювання. 

Впровадження біполярного високочастотного електроскальпеля для хірургічних втручань на тканинах людини та використання нових способів проведення операцій аденотомії, тонзилектомії, для видалення синехій носа та інших ЛОР-операцій дає технічний результат у вигляді попередження кровотечі, скорочення часу операції, забезпечення візуального контролю за місцем розтину тканин при обмеженому доступі до операційного поля, полегшення праці хірурга, скорочення часу операції, запобігання травмування прилеглих органів та попередження рецидиву захворювання, здешевлює витратні матеріали. 
Номінанти на Медаль ВОІВ у категорії «Жінки-Винахідники»

Винахід: Спосіб очистки води від катіонних поверхнево-активних речовин

№ патенту: 95593

Патентовласник: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Автори:  Стрельцова О.О., Волювач О.В., Пузирьова І.В., Єгорцева В.О.

Регіон: Одеський

Галузь: ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота

Винахід належить до галузі очистки стічних вод від органічних забруднювачів, зокрема від катіонних поверхнево-активних речовин (ПАР) (солей алкіламонію, алкілпіридинію, четвертинних амонійних солей, а також технічних препаратів: ГІПХ-ЗА, вирівнювач-А, цетазол та ін.) у широких діапазонах температур, і може бути використаний для очистки стічних вод підприємств хімічної, текстильної, нафтопереробної, гірничозбагачувальної, машинобудівної галузей промисловості.

Задача, на вирішення якої спрямований винахід, – це зменшення кількості реагентів, усунення енергоємної стадії емульгування, скорочення тривалості флотації, трудо- та енерговитрат проведення процесу очистки.

Автори запропонували використання як реагенту доступної та нетоксичної речовини, а саме натрієвої солі карбоксиметилцелюлози (Na-КМЦ). Це дозволяє спростити технологію очистки води, що скорочує час обробки стічних вод, виключаючи використання двокомпонентного реагенту (токсичного СМНВ і ПАА-1) та стадію емульгування СМНВ. 

Час флотації скорочується від 20 до 10 хвилин. Спосіб за винаходом характеризується високою ефективністю очистки води (99 %), що сприяє охороні навколишнього середовища. Після процесу очистки води в ній не міститься Na-КМЦ. Важливою перевагою запропонованого способу також є можливість обробки стічних вод, які містять неорганічні електроліти та завислі часточки. Також очищена вода може використовуватися у повторному технологічному процесі на підприємстві, що дає значний економічний ефект.

Спосіб за винаходом відрізняється не тільки недефіцитністю, дешевизною реагенту-осаджувача (Na-КМЦ), його малою витратністю і легкістю приготування, але й технічною простотою, усуненням додаткових стадій утилізації продуктів, регенерації (при повторному використанні реагенту-сорбенту, мембранних елементів) та емульгування, високою ефективністю процесу очистки при загальному скороченні часу обробки забрудненої води.

Винахід може бути застосований для глибокої очистки стічних вод виробництв синтетичних миючих засобів, підприємств хімічної, текстильної, нафтопереробної, гірничозбагачувальної, машинобудівної та інших галузей промисловості, де використовують індивідуальні і технічні катіонні поверхнево-активні речовини. 
Номінанти на Медаль ВОІВ у категорії «Жінки-Винахідники»

Винахід: Спосіб прогнозування ефективності терапії 

                 глюкокортикоїдами та цитостатиками у дітей, 

               хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом

№ патенту: 96065

Патентовласник: Державна установа «Інститут нефрології АМН України»

Автори:  Фоміна С.П., Багдасарова І.В., Мигаль Л.Я., Король Л.В., Попова Л.В.

Регіон: Київський

Галузь: медицина, біотехнології, агропром

Винахід належить до галузі медицини, а саме до дитячої нефрології, і може бути використаний для прогнозування ефективності імунотропної терапії у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом, ще до початку лікування та оптимізації на цій підставі схем їх адекватного лікування.

Гломерулонефрит – одна з найбільш частих причин розвитку хронічної ниркової недостатності у дітей та підлітків. Розповсюдженість нефротичного синдрому у дітей, хворих на гломерулонефрит, становить 15,5 на 100 тис. населення.  

В основу винаходу поставлена задача удосконалити спосіб прогнозування ефективності імунотропної терапії у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом, шляхом визначення в сечі хворих дітей до початку програмної терапії рівнів активності лізосомного канальцевого ферменту N-ацетил-β-D-глюкозамінідази, що дозволить залежно від кількісних величин показників активності ферменту ще до початку лікування прогнозувати ефективність впливу імунотропної терапії на кінцевий результат лікування, та у випадках прогностично несприятливих варіантів захворювання завчасно провести корекцію протоколу лікування.

Спосіб прогнозування за винаходом включає визначення у сечі активності лізосомного ферменту, а саме рівня активності лізосомного ферменту N-ацетил-β-D-глюкозамінідази у сечі дітей після фізіологічного сечовипускання до початку програмного лікування, і якщо величини активності цього ферменту перевищують його середнє контрольне значення у 9–11 разів, прогнозують, що імунотропна терапія буде ефективною, якщо перевищують у 15–17 разів – частково ефективною, а якщо величини активності цього ферменту перевищують його середнє контрольне значення у 20 та більше разів – неефективною.

Спосіб прогнозування ефективності імунотропної терапії за винаходом у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом, є точним, абсолютно безпечним для хворого та нескладним у виконанні, добре відтворюваним та діагностично інформативним: діагностична ефективність способу дорівнює 89,5 %.

ПОВНІ ОПИСИ ПАТЕНТІВ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ 

У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ БАЗІ ДАНИХ «ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ) УКРАЇНИ» НА САЙТІ  WWW.UKRPATENT.ORG  ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ» 

PAGE  
3


